



INFORMACJE OGÓLNE

KL Kleber Gel -  to adhezyjny klej cyjanoakrylowy o wysokiej lepkości na bazie etylu. Charakteryzuje się szybkim działaniem, połączenie następuje w czasie od 10 do 70 sekund i jest ono trwale elastyczne.

APLIKACJE
Jest klejem bardzo uniwersalnym w swym zastosowaniu, szczególnie polecany jest do połączeń typu plastik-plastik,  oraz guma-guma. Jego gęstość umożliwia wypełnianie niewielkich ubytków do 1,45[mm].

Na czyste i suche powierzchnie może być aplikowany ręcznie, bądź automatycznie przy zastosowaniu odpowiedniego dozownika.

Klej nakłada się na jedną powierzchnię, dociskając następnie drugą do uzyskania wstępnej wytrzymałości. W przypadku konieczności uzyskania szybkich wiązań zaleca się stosowanie aktywatorów.

WŁASNOŚCI  FIZYCZNE

Barwa


      przeźroczysty

Lepkość


      100000 [cPs]

Gęstość


      1,069 [g/cm³] (25 ºC)

Max. szczelina wypełniania    1,45 [mm]

Punkt zapłonu (ISO2592)
      85 [ºC]

Czas przechowywania
     12 miesięcy 10 [ºC] 

Szybkość klejenia z aktyw.     < 6 [sekund]

Szybkość klejenia bez aktyw.  10...70 [sekund]

WŁASNOŚCI KLEJĄCE


Wytrzymałość na rozciąganie  5...26 [N/mm²] 

Wytrzymałość na ścinanie       11...19 [N/mm²]

Udarność

       15...20 [N mm/mm²]   

Max. temperatura pracy
        -50 [ºC]...+80 [ºC]

Temperatura mięknięcia
        160 [ºC]...170 [ºC]

Oporność elektryczna
        > 10 [Ω mm]

Wytrzymałość dielektryczna    25 [kV mm]

Stała dielektryczna           3,5 przy 10 MHz 



KL Kleber Gel
Guma & Guma CA

Plastik & Guma CA 

Metal & Guma CA 

CZASY WIĄZAŃ

GUMA

Chloropenowa i nitrylowa

10...15 [sekund]

Guma rozciągliwa

10...15 [sekund]

EPDM



n/a [sekund]

Uwaga : Przy klejeniu gum silikonowych i fluorowych należy zastosować aktywator.

TWORZYWA SZTUCZNE
PVC



15...20 [sekund]

Żywice fenolowe


15...25 [sekund]

Polimery ABS


50...60[sekund]

METALE

Stal, Aluminium, Cynk

30...60 [sekund]

PEŁNA WYTRZYMAŁOŚĆ OSIĄGANA JEST PO 24 GODZINACH W 20 [ ºC ].

OPAKOWANIA

 20g (tuba aluminiowa)
BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Klej cyjanoakrylowy, błyskawicznie skleja oczy i skórę. Zabrudzone części ciała należy umyć pod bieżącą ciepłą wodą. W razie kontaktu z oczami niezwłocznie udać się do lekarza. Chronić przed dziećmi.

