# INFORMACJE OGÓLNE

KL Kleber Gel -  to adhezyjny klej cyjanoakrylowy o wysokiej lepkości na bazie etylu. Charakteryzuje się szybkim działaniem, połączenie następuje w czasie od 10 do 70 sekund i jest ono trwale elastyczne.

## APLIKACJE

Jest klejem bardzo uniwersalnym w swym zastosowaniu, szczególnie polecany jest do połączeń typu plastik-plastik,  oraz guma-guma. Jego gęstość umożliwia wypełnianie niewielkich ubytków do 1,45[mm].

Na czyste i suche powierzchnie może być aplikowany ręcznie, bądź automatycznie przy zastosowaniu odpowiedniego dozownika.

Klej nakłada się na jedną powierzchnię, dociskając następnie drugą do uzyskania wstępnej wytrzymałości. W przypadku konieczności uzyskania szybkich wiązań zaleca się stosowanie aktywatorów.

### WŁASNOŚCI  FIZYCZNE

Barwa			      przeźroczysty

Lepkość			      100000 [cPs]

Gęstość			      1,069 [g/cm³] (25 ºC)

Max. szczelina wypełniania    1,45 [mm]

Punkt zapłonu (ISO2592)	      85 [ºC]

Czas przechowywania	     12 miesięcy 10 [ºC]

Szybkość klejenia z aktyw.     < 6 [sekund]

Szybkość klejenia bez aktyw.  10...70 [sekund]

### WŁASNOŚCI KLEJĄCE

Wytrzymałość na rozciąganie  5...26 [N/mm²]

Wytrzymałość na ścinanie       11...19 [N/mm²]

Udarność		       15...20 [N mm/mm²]

Max. temperatura pracy	        -50 [ºC]...+80 [ºC]

Temperatura mięknięcia	        160 [ºC]...170 [ºC]

Oporność elektryczna	        > 10 [Ω mm]

Wytrzymałość dielektryczna    25 [kV mm]

Stała dielektryczna           3,5 przy 10 MHz

#### KL Kleber Gel

#### Guma & Guma CA

#### Plastik & Guma CA

#### Metal & Guma CA

##### CZASY WIĄZAŃ

###### GUMA

Chloropenowa i nitrylowa		10...15 [sekund]

Guma rozciągliwa		10...15 [sekund]

EPDM				n/a [sekund]

Uwaga : Przy klejeniu gum silikonowych i fluorowych należy zastosować aktywator.

TWORZYWA SZTUCZNE

PVC				15...20 [sekund]

Żywice fenolowe			15...25 [sekund]

Polimery ABS			50...60[sekund]

METALE

Stal, Aluminium, Cynk		30...60 [sekund]

PEŁNA WYTRZYMAŁOŚĆ OSIĄGANA JEST PO 24 GODZINACH W 20 [ ºC ].

##### OPAKOWANIA

20g (tuba aluminiowa)

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Klej cyjanoakrylowy, błyskawicznie skleja oczy i skórę. Zabrudzone części ciała należy umyć pod bieżącą ciepłą wodą. W razie kontaktu z oczami niezwłocznie udać się do lekarza. Chronić przed dziećmi.